Einteilung der Schamottesteine

| Bezeichnung | Al2O3 | Max. Anwendungstemperatur |
| --- | --- | --- |
| A0 | >42 % | 1400 °C |
| AIS | 40–42 % | 1350–1400 °C |
| AI | 37–40 % | 1300–1350 °C |
| AII | 33–37 % | 1250–1300 °C |
| AIII | 30–33 % | 1200–1250 °C |

Hier wird die chemische Zusammensetzung als Klassifizierungsmerkmal verwendet, ungeachtet der Eigenschaftmerkmale, welche unabhängig von der chemischen Zusammensetzung sein können.

Quelle: Wikipedia