Einteilung der Schamottesteine
	Bezeichnung
	Al2O3
	Max. Anwendungstemperatur

	A0
	>42 %
	1400 °C

	AIS
	40–42 %
	1350–1400 °C

	AI
	37–40 %
	1300–1350 °C

	AII
	33–37 %
	1250–1300 °C

	AIII
	30–33 %
	1200–1250 °C



[bookmark: _GoBack]Hier wird die chemische Zusammensetzung als Klassifizierungsmerkmal verwendet, ungeachtet der Eigenschaftmerkmale, welche unabhängig von der chemischen Zusammensetzung sein können.
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